TAPAPOROS NITRO

RECUBRIMIENTOS QUIMICOS EDERLITA,S.L.

FABRICA DE :  PINTURAS, ESMALTES ,  BARNICES, MASILLAS Y

PRODUCTOS ESPECIALES

TECNO EDERLITA

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Imprimación para todo tipo de madera destinada al interior de la vivienda que cumple la función de tapar el poro de la madera y preparar dicha superficie para su posterior acabado, bien sea con sistemas nitrocelulosicos o sintéticos.

Se caracteriza por su elevado rendimiento, debido a su alto contenido en sólidos y su excelente lijabilidad, no embotando la lija en unos tiempos sorprendentemente cortos.

EMPLEO: Como fondo en todo tipo de carpintería al interior.

NOMENCLATURA: TAPAPOROS NITRO.

COLOR: Blanquecino.

CALIDAD: Nitro-combinacion.

GRADO DE BRILLO:  Satinado.

TIEMPOS DE SECADO: Datos tomados a 20 ºC y 65 % de H.R.

TACTO:  15  min.

TOTAL:   30 min.

LIJABLE: 1 hora 30 min  (no emboza).

APLICACIÓN: Brocha, Rodillo o pistola en cualquiera de sus versiones.

DISOLVENTE: Disolvente Nitrocelulósico.

RENDIMIENTO:  10-12 m2 por mano.

ADHERENCIA: Excelente sobre todo tipo de madera.

NOTA: Estos productos pueden variar sus características sin previo aviso.               Febrero-92.